**G80级起重欧标强力环**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G80级起重强力环（G81 MASTER LINK)** | | | | | | | |
| **PL02-G80 EUROPEAN TYPE G80 MASTER LINK G80级欧标强力环** | | | | | | | |
| ITEM CODE 货号 | G80 EN818-2 CHAIN 配合80级链条尺寸 | | WEIGHT (KG) 单重 | WLL(T) 工作拉力 | DIMENSION(MM)尺寸 | | |
| FOR 1 LEG单腿吊具MM | FOR 2 LEG双腿吊具MM | A | B | D |
| PL02-76 | 7 | 6 | 0.34 | 1.6 | 110 | 60 | 13 |
| PL02-87 | 8 | 7 | 0.54 | 2.12 | 110 | 60 | 16 |
| PL02-108 | 10 | 8 | 0.82 | 3.15 | 135 | 75 | 18 |
| PL02-1310 | 13 | 10 | 1.5 | 5.3 | 160 | 90 | 22 |
| PL02-1613 | 16 | 13 | 2.3 | 8 | 180 | 100 | 26 |
| PL02-1816 | 18 | 16 | 3.95 | 11.2 | 200 | 110 | 32 |
| PL02-2018 | 20 | 18 | 6.34 | 14 | 260 | 140 | 36 |
| PL02-2220 | 22 | 20 | 8.96 | 17 | 300 | 160 | 40 |
| PL02-2622 | 26 | 22 | 12.8 | 21.2 | 340 | 180 | 45 |
| PL02-3226 | 32 | 26 | 16.55 | 31.5 | 350 | 190 | 50 |
| PL02-3632 | 36 | 32 | 23.28 | 45 | 400 | 200 | 56 |
| PL02-4036 | 40 | 36 | 32 | 56 | 430 | 220 | 63 |
| PL02-72MM | 45 | 40 | 45.76 | 63 | 460 | 250 | 72 |
| PL02-80MM | 45 | 45 | 62 | 85.46 | 500 | 270 | 80 |
| 破断拉力是工作拉力的4倍。 | | | | | | | | |
| 工作拉力是基于双腿吊装时，吊装角度为0度到45度。 | | | | | | | | |
| **警告：绝对不能超过工作拉力使用** | | | | | | | | |