|  |
| --- |
| **G80 CHAIN SLING G80级链条吊具** |
| **G80链条吊具工作拉力示意图（G80 CHAIN SLINGGS）** |
| CHAIN 链条直径 | SINGLE LEG 单腿链条吊具 | 2LEGS  双腿链条吊具 | 3-4LEGS 3-4腿链条吊具 | CHOKER ENDLESS SLINGS 环形链条吊具 |
| 吊装 示意图 | IMG_256 | IMG_257 |  | IMG_258 |  | IMG_259 |
| φ |  | **0°＜β≤45°** | **45°＜β≤60°** | **0°＜β≤45°** | **45°＜β≤60°** |  |
| mm | WLL t | WLL t | WLL t | WLL t |
| 6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 | 1.8 |
| 7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 | 2.5 |
| 8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.25 | 3 | 3.15 |
| 10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 | 5 |
| 13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8 | 8.5 |
| 16 | 8 | 11.2 | 8 | 17 | 11.8 | 12.5 |
| 18 | 10 | 14 | 10 | 21.2 | 15 | 16 |
| 20 | 12.5 | 17 | 12.5 | 26.5 | 19 | 20 |
| 22 | 15 | 21.2 | 15 | 31.5 | 22.4 | 23.6 |
| 26 | 21.2 | 30 | 21.2 | 45 | 31.5 | 33.5 |
| 32 | 31.5 | 45 | 31.5 | 67 | 47.5 | 50 |
| **警告:起重时要注意配套的起重强力环及子母环的工作拉力决定起重拉力（因有些配套的起重强力环及子母环拉力较小）** |
| WLL according to EN818-4:1996以上工作拉力是依据EN818-4:1996标准 |
| **WLL REDUCTION 工作拉力降低幅度表** |
| CHAIN SLING TEMPERATURE 链条吊具使用环境的温度 | REDUCTION IN WORKING LOAD LIMIT 链条吊具的工作拉力降低幅度 |
| -40℃-200℃ | NONE 没有降低 |
| 200℃-300℃ | 10% 降低10% |
| 300℃-400℃ | 25% 降低25% |
| above 400℃ | Do not use !! 严禁使用 |